Training Data

| FTC | CP | IP | Dry density | Natural water content | Water absorption | Average dry weight | Porosity | P-wave velocity | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.2 | 2.53 | 0.363 | 1.691 | 118.3 | 1.711 | 3.34 | 80.91 |
| 0 | 0 | 0.2 | 2.511 | 0.337 | 1.675 | 118.78 | 1.67 | 3.824 | 82.14 |
| 0 | 0 | 0.2 | 2.531 | 0.392 | 1.968 | 117.37 | 2.178 | 3.898 | 86.79 |
| 0 | 0 | 0.4 | 2.551 | 0.435 | 1.715 | 119.51 | 1.815 | 3.127 | 110.1 |
| 0 | 0 | 0.4 | 2.536 | 0.338 | 1.844 | 118.24 | 2.102 | 3.907 | 103.25 |
| 0 | 0 | 0.4 | 2.553 | 0.386 | 1.61 | 119.26 | 1.541 | 3.322 | 119.37 |
| 0 | 0 | 0.6 | 2.543 | 0.38 | 1.991 | 118.56 | 2.488 | 3.434 | 146.85 |
| 0 | 0 | 0.6 | 2.525 | 0.407 | 1.739 | 117.89 | 1.821 | 3.795 | 150.76 |
| 0 | 0 | 0.6 | 2.571 | 0.378 | 1.546 | 119.02 | 1.383 | 3.787 | 153.22 |
| 20 | 0 | 0.2 | 2.581 | 0.403 | 1.722 | 119.07 | 1.843 | 3.191 | 79.08 |
| 20 | 0 | 0.2 | 2.551 | 0.361 | 1.664 | 119.01 | 1.672 | 3.225 | 77.36 |
| 20 | 0 | 0.2 | 2.549 | 0.404 | 1.633 | 118.77 | 1.588 | 3.175 | 78.41 |
| 20 | 0 | 0.4 | 2.531 | 0.413 | 1.846 | 118.63 | 2.112 | 3.187 | 99.86 |
| 20 | 0 | 0.4 | 2.569 | 0.378 | 1.648 | 118.95 | 1.642 | 3.415 | 104.43 |
| 20 | 0 | 0.4 | 2.554 | 0.38 | 1.764 | 118.46 | 1.919 | 3.142 | 107.56 |
| 20 | 0 | 0.6 | 2.567 | 0.349 | 1.745 | 117.51 | 1.857 | 3.698 | 131.99 |
| 20 | 0 | 0.6 | 2.546 | 0.369 | 1.726 | 119.37 | 1.834 | 3.727 | 139.13 |
| 20 | 0 | 0.6 | 2.55 | 0.271 | 1.464 | 118.13 | 1.144 | 3.506 | 136.09 |
| 40 | 0 | 0.2 | 2.561 | 0.404 | 1.716 | 118.91 | 1.809 | 3.894 | 67.59 |
| 40 | 0 | 0.2 | 2.479 | 0.411 | 1.754 | 119.14 | 1.852 | 3.323 | 73.92 |
| 40 | 0 | 0.2 | 2.561 | 0.388 | 1.635 | 118.68 | 1.597 | 3.55 | 77.85 |
| 40 | 0 | 0.4 | 2.52 | 0.381 | 1.643 | 118.05 | 1.58 | 3.48 | 103.81 |
| 40 | 0 | 0.4 | 2.541 | 0.377 | 1.575 | 119.38 | 1.447 | 3.635 | 98.63 |
| 40 | 0 | 0.4 | 2.515 | 0.346 | 1.756 | 118.42 | 1.869 | 3.041 | 104.36 |
| 40 | 0 | 0.6 | 2.556 | 0.381 | 1.717 | 118.2 | 1.795 | 3.908 | 131.89 |
| 40 | 0 | 0.6 | 2.526 | 0.414 | 1.605 | 118.36 | 1.494 | 3.502 | 130.26 |
| 40 | 0 | 0.6 | 2.528 | 0.438 | 1.685 | 118.7 | 1.704 | 3.297 | 133.02 |
| 60 | 0 | 0.2 | 2.56 | 0.435 | 1.602 | 117.36 | 1.484 | 3.266 | 69.47 |
| 60 | 0 | 0.2 | 2.546 | 0.41 | 2.179 | 117.02 | 1.632 | 3.653 | 55.58 |
| 60 | 0 | 0.2 | 2.523 | 0.431 | 1.836 | 118.2 | 2.07 | 3.208 | 67.78 |
| 60 | 0 | 0.4 | 2.517 | 0.339 | 1.986 | 117.83 | 2.435 | 3.867 | 102.96 |
| 60 | 0 | 0.4 | 2.543 | 0.388 | 1.696 | 118.48 | 1.739 | 3.187 | 101 |
| 60 | 0 | 0.4 | 2.553 | 0.363 | 1.648 | 118.3 | 1.618 | 3.594 | 98.85 |
| 60 | 0 | 0.6 | 2.56 | 0.403 | 1.578 | 119.14 | 1.461 | 3.262 | 121.51 |
| 60 | 0 | 0.6 | 2.536 | 0.33 | 1.702 | 118.08 | 1.74 | 3.898 | 126.35 |
| 60 | 0 | 0.6 | 2.514 | 0.358 | 1.72 | 117.44 | 1.755 | 3.084 | 120.99 |
| 80 | 0 | 0.2 | 2.552 | 0.431 | 1.664 | 118.36 | 1.66 | 3.995 | 59.83 |
| 80 | 0 | 0.2 | 2.484 | 0.457 | 1.725 | 118.28 | 1.764 | 3.996 | 63.13 |
| 80 | 0 | 0.2 | 2.555 | 0.37 | 1.906 | 119.07 | 2.296 | 3.358 | 56.06 |
| 80 | 0 | 0.4 | 2.548 | 0.428 | 1.836 | 119.27 | 2.115 | 3.407 | 97.8 |
| 80 | 0 | 0.4 | 2.526 | 0.363 | 1.814 | 118.54 | 2.024 | 3.934 | 96.31 |
| 80 | 0 | 0.4 | 2.513 | 0.322 | 1.959 | 117.91 | 2.366 | 3.817 | 99.25 |
| 80 | 0 | 0.6 | 2.538 | 0.429 | 1.591 | 118.78 | 1.474 | 3.701 | 117.66 |
| 80 | 0 | 0.6 | 2.522 | 0.442 | 1.919 | 117.74 | 2.27 | 3.231 | 117.95 |
| 80 | 0 | 0.6 | 2.543 | 0.465 | 1.783 | 118.33 | 1.956 | 3.778 | 118.69 |
| 100 | 0 | 0.2 | 2.529 | 0.403 | 1.553 | 119.16 | 1.379 | 3.124 | 60.26 |
| 100 | 0 | 0.2 | 2.532 | 0.287 | 1.578 | 118.49 | 1.432 | 3.287 | 52.69 |
| 100 | 0 | 0.2 | 2.539 | 0.347 | 1.844 | 118.19 | 2.105 | 3.508 | 56.19 |
| 100 | 0 | 0.4 | 2.506 | 0.354 | 1.417 | 118.53 | 1.015 | 3.961 | 98.79 |
| 100 | 0 | 0.4 | 2.562 | 0.399 | 1.445 | 120.42 | 1.149 | 3.906 | 94.98 |
| 100 | 0 | 0.4 | 2.512 | 0.374 | 1.689 | 117.79 | 1.685 | 3.505 | 94.1 |
| 100 | 0 | 0.6 | 2.519 | 0.364 | 1.565 | 118.21 | 1.385 | 3.229 | 114.41 |
| 100 | 0 | 0.6 | 2.526 | 0.353 | 1.823 | 119.04 | 2.059 | 3.019 | 115.2 |
| 100 | 0 | 0.6 | 2.512 | 0.973 | 1.946 | 118.21 | 2.338 | 3.662 | 108.51 |
| 0 | 2 | 0.2 | 2.532 | 0.372 | 1.725 | 118.25 | 1.798 | 3.533 | 85.54 |
| 0 | 2 | 0.2 | 2.547 | 0.362 | 1.659 | 118.76 | 1.651 | 3.263 | 83.67 |
| 0 | 2 | 0.2 | 2.539 | 0.474 | 1.94 | 118.02 | 2.345 | 3.298 | 86.18 |
| 0 | 2 | 0.4 | 2.513 | 0.479 | 1.876 | 118.9 | 2.177 | 3.501 | 133.66 |
| 0 | 2 | 0.4 | 2.521 | 0.507 | 1.868 | 118.3 | 2.152 | 3.085 | 137.81 |
| 0 | 2 | 0.4 | 2.532 | 0.412 | 1.842 | 118.92 | 2.108 | 3.379 | 138.42 |
| 0 | 2 | 0.6 | 2.552 | 0.387 | 1.726 | 118.76 | 1.827 | 3.463 | 161.25 |
| 0 | 2 | 0.6 | 2.544 | 0.405 | 1.934 | 118.38 | 2.343 | 3.679 | 164.89 |
| 0 | 2 | 0.6 | 2.511 | 0.408 | 1.724 | 117.76 | 1.77 | 3.112 | 165.24 |
| 20 | 2 | 0.2 | 2.507 | 0.288 | 1.92 | 118.2 | 2.269 | 3.838 | 82.13 |
| 20 | 2 | 0.2 | 2.528 | 0.396 | 1.543 | 118.57 | 1.343 | 3.634 | 84.78 |
| 20 | 2 | 0.2 | 2.545 | 0.305 | 1.644 | 117.98 | 1.596 | 3.081 | 85.28 |
| 20 | 2 | 0.4 | 2.557 | 0.355 | 1.741 | 118.35 | 1.858 | 3.756 | 138.79 |
| 20 | 2 | 0.4 | 2.547 | 0.354 | 1.61 | 118.66 | 1.524 | 3.367 | 134.51 |
| 20 | 2 | 0.4 | 2.538 | 0.341 | 1.703 | 117.43 | 1.729 | 3.153 | 136.65 |
| 20 | 2 | 0.6 | 2.532 | 0.314 | 1.882 | 117.99 | 2.189 | 3.837 | 161.04 |
| 20 | 2 | 0.6 | 2.506 | 0.303 | 1.566 | 118.74 | 1.393 | 3.954 | 165.16 |
| 20 | 2 | 0.6 | 2.517 | 0.417 | 1.966 | 117.48 | 1.735 | 3.652 | 160.22 |
| 40 | 2 | 0.2 | 2.548 | 0.411 | 1.713 | 119.1 | 1.155 | 3.657 | 75.32 |
| 40 | 2 | 0.2 | 2.555 | 0.398 | 1.819 | 118.21 | 1.405 | 3.168 | 77.69 |
| 40 | 2 | 0.2 | 2.55 | 0.457 | 1.682 | 118.28 | 2.134 | 3.414 | 77.93 |
| 40 | 2 | 0.4 | 2.538 | 0.387 | 1.726 | 118.77 | 1.816 | 3.624 | 126.38 |
| 40 | 2 | 0.4 | 2.509 | 0.35 | 1.995 | 117.27 | 2.439 | 3.372 | 130.25 |
| 40 | 2 | 0.4 | 2.544 | 0.347 | 1.911 | 118.25 | 2.28 | 3.212 | 129.37 |
| 40 | 2 | 0.6 | 2.55 | 0.361 | 1.753 | 116.37 | 1.84 | 3.513 | 157.53 |
| 40 | 2 | 0.6 | 2.582 | 0.312 | 1.264 | 118.68 | 2.176 | 3.869 | 153.26 |
| 40 | 2 | 0.6 | 2.596 | 0.329 | 1.199 | 118.46 | 2.016 | 3.191 | 158.14 |
| 60 | 2 | 0.2 | 2.565 | 0.345 | 1.363 | 118.88 | 2.417 | 3.928 | 74.83 |
| 60 | 2 | 0.2 | 2.527 | 0.438 | 1.922 | 116.55 | 2.255 | 3.765 | 75.34 |
| 60 | 2 | 0.2 | 2.56 | 0.352 | 1.33 | 116.51 | 1.868 | 3.94 | 78.24 |
| 60 | 2 | 0.4 | 2.561 | 0.353 | 1.677 | 116.3 | 2.753 | 3.21 | 120.47 |
| 60 | 2 | 0.4 | 2.582 | 0.304 | 1.226 | 118.28 | 1.637 | 3.39 | 126.34 |
| 60 | 2 | 0.4 | 2.56 | 0.302 | 1.125 | 119.11 | 1.376 | 3.863 | 125.95 |
| 60 | 2 | 0.6 | 2.558 | 0 | 0.825 | 118.83 | 0.603 | 3.117 | 147.58 |
| 60 | 2 | 0.6 | 2.587 | 0.318 | 1.425 | 116.49 | 2.132 | 3.622 | 146.24 |
| 60 | 2 | 0.6 | 2.594 | 0.43 | 1.197 | 118.66 | 1.574 | 3.068 | 151.02 |
| 80 | 2 | 0.2 | 2.576 | 0.468 | 1.301 | 117.64 | 1.817 | 3.193 | 67.04 |
| 80 | 2 | 0.2 | 2.553 | 0.38 | 1.282 | 118.57 | 1.766 | 3.178 | 63.15 |
| 80 | 2 | 0.2 | 2.583 | 0.351 | 1.477 | 119.82 | 2.307 | 3.751 | 68.41 |
| 80 | 2 | 0.4 | 2.555 | 0.354 | 1.287 | 115.77 | 1.743 | 3.058 | 122.62 |
| 80 | 2 | 0.4 | 2.576 | 0.384 | 1.044 | 119.72 | 1.183 | 3.663 | 125.46 |
| 80 | 2 | 0.4 | 2.567 | 0.371 | 1.56 | 116.04 | 2.455 | 3.687 | 121.39 |
| 80 | 2 | 0.6 | 2.573 | 0.532 | 1.242 | 118.34 | 1.674 | 3.924 | 146.09 |
| 80 | 2 | 0.6 | 2.547 | 0.424 | 1.248 | 117.8 | 1.665 | 3.424 | 149.37 |
| 80 | 2 | 0.6 | 2.527 | 0.465 | 1.277 | 118.27 | 1.731 | 3.662 | 150.81 |
| 100 | 2 | 0.2 | 2.589 | 0.491 | 1.092 | 118.11 | 1.294 | 3.691 | 61.76 |
| 100 | 2 | 0.2 | 2.545 | 0.348 | 1.466 | 117.97 | 2.222 | 3.744 | 58.6 |
| 100 | 2 | 0.2 | 2.576 | 0.31 | 1.231 | 116.19 | 1.618 | 3.826 | 60.94 |
| 100 | 2 | 0.4 | 2.527 | 0.457 | 1.202 | 118.11 | 1.541 | 3.3 | 117.93 |
| 100 | 2 | 0.4 | 2.557 | 0.376 | 1.477 | 119.83 | 2.283 | 3.93 | 116.37 |
| 100 | 2 | 0.4 | 2.515 | 0.423 | 1.141 | 118.31 | 1.382 | 3.795 | 112.1 |
| 100 | 2 | 0.6 | 2.593 | 0.413 | 1.231 | 118.59 | 1.662 | 3.888 | 133.23 |
| 100 | 2 | 0.6 | 2.562 | 0.347 | 1.327 | 115.33 | 1.844 | 3.709 | 135.92 |
| 100 | 2 | 0.6 | 2.558 | 0.407 | 1.213 | 117.85 | 1.584 | 3.996 | 133.05 |
| 0 | 5 | 0.2 | 2.539 | 0.359 | 1.515 | 116.87 | 2.325 | 3.434 | 93.31 |
| 0 | 5 | 0.2 | 2.636 | 0.467 | 1.033 | 120 | 1.186 | 3.395 | 91.49 |
| 0 | 5 | 0.2 | 2.575 | 0.472 | 1.205 | 118.68 | 1.584 | 3.948 | 96.07 |
| 0 | 5 | 0.4 | 2.577 | 0.401 | 0.844 | 119.72 | 2.174 | 3.924 | 139.68 |
| 0 | 5 | 0.4 | 2.61 | 0.465 | 0.881 | 120.33 | 1.214 | 3.346 | 142.55 |
| 0 | 5 | 0.4 | 2.555 | 0.352 | 1.3 | 119.22 | 1.822 | 3.925 | 140.61 |
| 0 | 5 | 0.6 | 2.583 | 0.396 | 1.299 | 118.54 | 1.83 | 3.951 | 172.98 |
| 0 | 5 | 0.6 | 2.583 | 0.364 | 1.236 | 118.09 | 1.662 | 3.607 | 173.86 |
| 0 | 5 | 0.6 | 2.553 | 0.345 | 1.245 | 118.85 | 1.675 | 3.392 | 170.21 |
| 20 | 5 | 0.2 | 2.608 | 0.517 | 1.322 | 118.02 | 1.9 | 3.543 | 87.69 |
| 20 | 5 | 0.2 | 2.571 | 0.499 | 1.332 | 116.34 | 1.879 | 3.385 | 86.88 |
| 20 | 5 | 0.2 | 2.618 | 0.365 | 0.822 | 120.47 | 1.282 | 3.967 | 89.4 |
| 20 | 5 | 0.4 | 2.619 | 0.385 | 0.946 | 119.47 | 1.6 | 3.63 | 134.56 |
| 20 | 5 | 0.4 | 2.553 | 0.55 | 1.302 | 118.25 | 2.461 | 3.827 | 137.46 |
| 20 | 5 | 0.4 | 2.59 | 0.333 | 1.204 | 117.15 | 2.233 | 3.592 | 138.77 |
| 20 | 5 | 0.6 | 2.532 | 0.467 | 1.322 | 115.73 | 2.472 | 3.408 | 175.62 |
| 20 | 5 | 0.6 | 2.51 | 0.502 | 1.675 | 117.6 | 3.351 | 3.436 | 177.81 |
| 20 | 5 | 0.6 | 2.579 | 0.36 | 1.244 | 116.52 | 2.324 | 3.629 | 175.09 |
| 40 | 5 | 0.2 | 2.568 | 0.504 | 1.26 | 119.05 | 1.079 | 3.487 | 81.76 |
| 40 | 5 | 0.2 | 2.562 | 0.461 | 1.59 | 115.07 | 1.848 | 3.227 | 82.31 |
| 40 | 5 | 0.2 | 2.579 | 0.46 | 1.047 | 119.44 | 1.404 | 3.546 | 84.02 |
| 40 | 5 | 0.4 | 2.573 | 0.42 | 1.522 | 118.91 | 1.753 | 3.92 | 134.53 |
| 40 | 5 | 0.4 | 2.579 | 0.368 | 1.457 | 119.45 | 1.597 | 3.444 | 131.8 |
| 40 | 5 | 0.4 | 2.582 | 0.449 | 1.288 | 118.03 | 1.137 | 3.261 | 134.97 |
| 40 | 5 | 0.6 | 2.55 | 0.378 | 1.276 | 119.15 | 1.113 | 3.388 | 164.19 |
| 40 | 5 | 0.6 | 2.522 | 0.354 | 1.56 | 118.6 | 1.807 | 3.521 | 166.53 |
| 40 | 5 | 0.6 | 2.552 | 0.326 | 1.28 | 116.41 | 1.074 | 3.621 | 167.28 |
| 60 | 5 | 0.2 | 2.628 | 0.398 | 1.07 | 120.6 | 1.286 | 3.707 | 78.34 |
| 60 | 5 | 0.2 | 2.582 | 0.343 | 1.286 | 116.63 | 1.107 | 3.603 | 77.4 |
| 60 | 5 | 0.2 | 2.541 | 0.413 | 1.582 | 116.3 | 1.836 | 3.777 | 80.79 |
| 60 | 5 | 0.4 | 2.578 | 0.448 | 1.369 | 116.15 | 1.31 | 3.94 | 134.16 |
| 60 | 5 | 0.4 | 2.592 | 0.353 | 1.361 | 116.1 | 1.295 | 3.149 | 135.43 |
| 60 | 5 | 0.4 | 2.524 | 0.374 | 1.395 | 117.57 | 1.374 | 3.486 | 130.88 |
| 60 | 5 | 0.6 | 2.542 | 0.356 | 1.28 | 117.98 | 1.099 | 3.717 | 165.06 |
| 60 | 5 | 0.6 | 2.511 | 0.448 | 1.853 | 116.04 | 2.488 | 3.394 | 163.32 |
| 60 | 5 | 0.6 | 2.589 | 0.426 | 1.027 | 119.78 | 2.226 | 3.226 | 161.89 |
| 80 | 5 | 0.2 | 2.571 | 0.428 | 1.26 | 119.06 | 1.08 | 3.951 | 67.11 |
| 80 | 5 | 0.2 | 2.555 | 0.376 | 1.204 | 119.56 | 2.009 | 3.697 | 66.35 |
| 80 | 5 | 0.2 | 2.616 | 0.307 | 1.067 | 117.16 | 1.675 | 3.231 | 69.12 |
| 80 | 5 | 0.4 | 2.58 | 0.436 | 1.164 | 119.37 | 1.924 | 3.732 | 126.38 |
| 80 | 5 | 0.4 | 2.589 | 0.465 | 1.295 | 118.16 | 2.038 | 3.876 | 127.01 |
| 80 | 5 | 0.4 | 2.606 | 0.501 | 1.409 | 117.79 | 2.345 | 3.446 | 129.92 |
| 80 | 5 | 0.6 | 2.54 | 0.329 | 1.28 | 118.71 | 1.968 | 3.244 | 151.27 |
| 80 | 5 | 0.6 | 2.591 | 0.48 | 1.238 | 118.73 | 1.899 | 3.893 | 153.62 |
| 80 | 5 | 0.6 | 2.596 | 0.445 | 1.209 | 119.1 | 1.831 | 3.417 | 150.4 |
| 100 | 5 | 0.2 | 2.618 | 0.443 | 1.187 | 119.6 | 1.795 | 3.075 | 66.39 |
| 100 | 5 | 0.2 | 2.554 | 0.389 | 1.589 | 118.31 | 2.763 | 3.956 | 68.34 |
| 100 | 5 | 0.2 | 2.579 | 0.326 | 1.235 | 116.56 | 1.858 | 3.457 | 68.92 |
| 100 | 5 | 0.4 | 2.573 | 0.419 | 1.376 | 119.2 | 2.245 | 3.804 | 120.2 |
| 100 | 5 | 0.4 | 2.627 | 0.458 | 1.002 | 117.82 | 1.516 | 3.243 | 117.77 |
| 100 | 5 | 0.4 | 2.548 | 0.446 | 1.485 | 116.48 | 2.034 | 3.768 | 118.9 |
| 100 | 5 | 0.6 | 2.588 | 0.431 | 1.233 | 118.44 | 2.098 | 3.495 | 144.51 |
| 100 | 5 | 0.6 | 2.592 | 0.386 | 1.201 | 119.03 | 2.025 | 3.678 | 147.01 |
| 100 | 5 | 0.6 | 2.58 | 0.453 | 1.098 | 119.28 | 1.752 | 3.237 | 143.87 |
| 0 | 10 | 0.2 | 2.533 | 0.334 | 1.602 | 116.71 | 1.888 | 3.918 | 98.59 |
| 0 | 10 | 0.2 | 2.555 | 0.447 | 1.331 | 116.44 | 2.304 | 3.793 | 95.37 |
| 0 | 10 | 0.2 | 2.549 | 0.491 | 1.303 | 118.18 | 2.243 | 3.366 | 97.79 |
| 0 | 10 | 0.4 | 2.498 | 0.305 | 1.296 | 118.07 | 2.179 | 3.88 | 143.26 |
| 0 | 10 | 0.4 | 2.602 | 0.333 | 0.907 | 120.2 | 1.277 | 3.644 | 145.98 |
| 0 | 10 | 0.4 | 2.55 | 0.533 | 1.329 | 118.12 | 2.094 | 3.703 | 146.35 |
| 0 | 10 | 0.6 | 2.562 | 0.495 | 1.511 | 119.11 | 2.151 | 3.329 | 187.31 |
| 0 | 10 | 0.6 | 2.611 | 0.349 | 0.946 | 120.45 | 1.387 | 3.923 | 190.2 |
| 0 | 10 | 0.6 | 2.561 | 0.443 | 1.54 | 117.51 | 1.765 | 3.91 | 186.93 |
| 20 | 10 | 0.2 | 2.605 | 0.419 | 1.46 | 119.2 | 1.617 | 3.833 | 93.4 |
| 20 | 10 | 0.2 | 2.559 | 0.27 | 1.364 | 118.73 | 1.336 | 3.526 | 94.58 |
| 20 | 10 | 0.2 | 2.559 | 0.373 | 1.696 | 117.91 | 2.17 | 3.309 | 96.22 |
| 20 | 10 | 0.4 | 2.548 | 0.815 | 1.138 | 117.77 | 1.817 | 3.804 | 143.07 |
| 20 | 10 | 0.4 | 2.607 | 0.475 | 1.24 | 117.78 | 1.018 | 3.8 | 142.73 |
| 20 | 10 | 0.4 | 2.545 | 0.284 | 1.37 | 119.72 | 1.36 | 3.798 | 145.69 |
| 20 | 10 | 0.6 | 2.593 | 0.333 | 1.358 | 120.02 | 1.361 | 3.156 | 177.85 |
| 20 | 10 | 0.6 | 2.593 | 0.318 | 1.313 | 119.55 | 1.236 | 3.974 | 180.27 |
| 20 | 10 | 0.6 | 2.573 | 0.325 | 1.357 | 120.16 | 1.349 | 3.318 | 179.14 |
| 40 | 10 | 0.2 | 2.582 | 0.35 | 1.376 | 119.92 | 1.399 | 3.909 | 91.3 |
| 40 | 10 | 0.2 | 2.55 | 0.317 | 1.409 | 119.93 | 1.467 | 3.615 | 90.72 |
| 40 | 10 | 0.2 | 2.54 | 0.297 | 1.314 | 117.98 | 1.184 | 3.845 | 93.41 |
| 40 | 10 | 0.4 | 2.538 | 0.41 | 1.363 | 119.62 | 1.337 | 3.835 | 141.64 |
| 40 | 10 | 0.4 | 2.566 | 0.317 | 1.325 | 120.04 | 1.261 | 3.798 | 142.9 |
| 40 | 10 | 0.4 | 2.577 | 0.326 | 1.497 | 119.54 | 1.703 | 3.995 | 144.23 |
| 40 | 10 | 0.6 | 2.587 | 0.116 | 0.605 | 120.76 | 1.564 | 3.351 | 170.49 |
| 40 | 10 | 0.6 | 2.546 | 0.369 | 1.34 | 119.37 | 1.279 | 3.567 | 172.51 |
| 40 | 10 | 0.6 | 2.572 | 0.36 | 1.607 | 119.48 | 1.98 | 3.054 | 169.74 |
| 60 | 10 | 0.2 | 2.54 | 0.385 | 1.473 | 119.46 | 1.616 | 3.556 | 85.12 |
| 60 | 10 | 0.2 | 2.562 | 0.366 | 1.354 | 120.35 | 1.341 | 3.891 | 86.78 |
| 60 | 10 | 0.2 | 2.586 | 0.158 | 1.166 | 120.05 | 1.939 | 3.79 | 88.26 |
| 60 | 10 | 0.4 | 2.535 | 0.353 | 2.387 | 118.96 | 2.216 | 3.849 | 135.3 |
| 60 | 10 | 0.4 | 2.578 | 0.319 | 1.37 | 118.96 | 1.365 | 3.884 | 136.82 |
| 60 | 10 | 0.4 | 2.521 | 0.292 | 1.416 | 120.04 | 1.47 | 3.636 | 132.94 |
| 60 | 10 | 0.6 | 2.546 | 0.351 | 1.657 | 119.51 | 2.088 | 3.598 | 167.4 |
| 60 | 10 | 0.6 | 2.572 | 0.342 | 1.595 | 119.77 | 1.954 | 3.865 | 171.67 |
| 60 | 10 | 0.6 | 2.587 | 0.3 | 1.259 | 119.98 | 1.531 | 3.655 | 169.1 |
| 80 | 10 | 0.2 | 2.56 | 0.35 | 1.2 | 119.97 | 1.366 | 3.922 | 88.55 |
| 80 | 10 | 0.2 | 2.584 | 0.4 | 1.342 | 119.95 | 1.745 | 3.378 | 86.63 |
| 80 | 10 | 0.2 | 2.571 | 0.392 | 1.325 | 120 | 1.693 | 3.453 | 85.16 |
| 80 | 10 | 0.4 | 2.587 | 0.359 | 1.301 | 119.9 | 1.64 | 3.884 | 131.58 |
| 80 | 10 | 0.4 | 2.578 | 0.376 | 1.203 | 119.68 | 1.379 | 3.987 | 132.3 |
| 80 | 10 | 0.4 | 2.527 | 0.342 | 1.419 | 119.81 | 1.899 | 3.938 | 129.02 |
| 80 | 10 | 0.6 | 2.573 | 0.292 | 1.353 | 119.72 | 1.763 | 3.553 | 155.42 |
| 80 | 10 | 0.6 | 2.594 | 0.325 | 1.285 | 119.84 | 1.602 | 3.221 | 157.28 |
| 80 | 10 | 0.6 | 2.566 | 0.368 | 1.398 | 119.49 | 1.868 | 3.763 | 158.9 |
| 100 | 10 | 0.2 | 2.547 | 0.235 | 1.366 | 119.34 | 1.772 | 3.332 | 76.13 |
| 100 | 10 | 0.2 | 2.593 | 0.351 | 1.362 | 119.72 | 1.798 | 3.191 | 77.46 |
| 100 | 10 | 0.2 | 2.6 | 0.285 | 1.19 | 119.31 | 1.351 | 3.585 | 74.8 |
| 100 | 10 | 0.4 | 2.601 | 0.343 | 1.456 | 119.47 | 2.047 | 3.474 | 125.06 |
| 100 | 10 | 0.4 | 2.556 | 0.335 | 1.307 | 119.39 | 1.627 | 3.433 | 123.87 |
| 100 | 10 | 0.4 | 2.543 | 0.385 | 1.473 | 119.46 | 2.044 | 3.717 | 126.97 |
| 100 | 10 | 0.6 | 2.558 | 0.392 | 1.367 | 119.94 | 1.792 | 3.978 | 150.59 |
| 100 | 10 | 0.6 | 2.557 | 0.283 | 1.324 | 120.1 | 1.682 | 3.383 | 151.22 |
| 100 | 10 | 0.6 | 2.547 | 0.301 | 1.288 | 119.61 | 1.576 | 3.891 | 153.65 |